装饰涂裱工培训考核大纲

（中级工）

一、工种描述

使用手动工具或机械工具，按建筑装饰设计技术规范要求，将粉刷石膏、腻子、涂料、油漆涂刷到墙面或顶棚以及壁纸壁布的铺贴，使建筑达到应有装饰效果的装饰施工人员。

二、培训要求

（一）理论知识：

1.了解制图基本知识，看懂较复杂的施工图，了解隔墙及吊顶受力的简单力学知识，掌握涂料及油漆的种类、作用及性能；

2．了解施工测量和放线的方法，掌握粉刷石膏及腻子的技术指标和配比；

3．掌握涂料、油漆、粉刷石膏、腻子及壁纸壁布的施工方法和质量要求，熟悉本职业的操作规程、施工验收规范以及冬季施工的有关知识，了解涂料、油漆、壁纸等材料运输、储存方面应注意事项；

4．了解油漆施工方案编制以及施工管理、班组管理知识。

（二）操作技能：

1．掌握油工工具、设备性能及使用、维护，掌握本职业的安全生产、产品保护措施；

2．掌握粉刷石膏找方、充筋及找平的施工方法，不同基层交接处、阴阳角、圆柱的处理方法；

3．掌握腻子找平、打磨施工方法及阴阳角、各种板缝的处理方法；

4．掌握水性涂料、油性涂料及艺术涂料的施工方法，掌握外墙施工的方法；

5．熟悉环氧地坪的施工方法及现场材料调配；

6．熟悉成品保护要求，提出保护措施，熟悉质量通病原因及防治方法；

7．能够根据图纸计算材料用量。

三、培训内容

（一）理论部分

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论知识 |  |  | 100% |
| 基础知识 20% | 1、识图基本知识 | （1）施工图中的装饰说明； （2）施工图的种类及看图步骤； （3）看懂一般的施工图； （4）画简单的施工大样图。 | 10% |
|  | 2、简单力学知识 | （1）不同材料的隔墙变形对板缝的影响； （2）吊顶受力不同对吊顶板缝的影响。 | 10% |
| 专业知识 60% | 1、涂料/油漆 | （1）水性涂料的性能特点、种类、作用； （2）油漆的性能特点、种类、作用； （3）艺术涂料的性能特点、种类、作用； （4）施工方法、质量要求。 | 10% |
|  | 2、壁纸壁布 | （1）壁纸壁布的性能特点、种类、作用； （2）壁纸胶的种类、调配； （3）施工方法、质量要求。 | 10% |
|  | 3、粉刷石膏 | （1）粉刷石膏的性能特点、作用； （2）现场配合比； （3）施工方法、质量要求。 | 10% |
|  | 4、腻子 | （1）腻子的性能特点、作用； （2）现场配合比； （3）施工方法、质量要求。 | 10% |
|  | 5、材料的储藏 | （1）粉刷石膏、腻子的防潮； （2）油性涂料的防火； （3）各种毒性气体的危害。 | 10% |
|  | 6、施工放线 | （1）激光投线仪的使用； （2）定位放线基本知识。 | 5% |
|  | 7、班组管理 | （1）班组管理的内容和范围； （2）班组生产计划安排和工程进度管理； （3）班组工程质量管理； （4）材料、工机具、定额管理。 | 5% |
| 安全知识10% | 1、安全教育 | （1）施工防护用品； （2）设备的检查验收。 | 10% |
|  | 2、安全防护 | （1）防护设施、防护位置、防护方法； （2）设备专人操作及防护。 |  |
| 环境保护5% | 1环保施工 | （1）控制粉尘、噪音； （2）节水、节电、节材。 | 3% |
|  | 2成品保护 | （1）成品保护方法； （2）成品保护材料。 | 2% |
| 职业道德5% | 1文明施工 | （1）施工着装整齐、禁止酒后作业； （2）挂牌施工、工完场地清。 | 3% |
|  | 2质量第一 | （1）严格执行施工规范验收标准； （2）努力学习，提高技术水平。 | 2% |

（二）实操部分

| 项目 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作技能 |  |  | 100% |
| 操作技能 60% | 1、粉刷石膏 | （1）基层处理； （2）现场调配； （3）墙面找方、打点、充筋，墙面找平； （4）不同基层界面接缝处的交接处理； （5）抹阴阳角、圆柱。 | 10% |
|  | 2、腻子施工 | （1）基层处理； （2）现场调配； （3）墙面找平； （4）找平打磨； （5）阴阳角、圆柱； （6）板缝处理。 | 10% |
|  | 3、涂料/油漆 | （1）基层处理； （2）水性涂料喷涂、滚涂； （3）油漆的刷涂； （4）艺术涂料施工（马莱漆等）； （5）外墙施工。 | 10% |
|  | 4、壁纸壁布 | （1）基层处理； （2）壁纸胶种类及调配； （3）壁纸套胶； （4）壁纸阴阳角、接缝处理； （5）壁纸对花。 | 10% |
|  | 5、环氧地坪 | （1）基层处理； （2）现场调配。 | 5% |
|  | 6、成品保护 | 对成品、半成品提出保护措施。 | 5% |
|  | 7、质量通病防治措施 | 油漆工程的质量通病及防治方法。 | 5% |
|  | 8、计算工料 | 按图计算工料。 | 5% |
| 工具设备的使用和维护 10% | 1、基本操作工具 | （1）涂料工具的制作和维护； （2）油漆工具的制作和维护。 | 5% |
|  | 2、检测工具 | （1）靠尺的使用和维护； （2）激光投线仪的维护。 | 3% |
|  | 3、机械设备 | （1）手提搅拌机常见故障排除和保养； （2）电动喷浆机常见故障排除和保养； （3）空气压缩机常见故障排除和保养； （4）其他电动工具的维护； （5）防止触电的常识。 | 2% |
| 安全文明生产 20% | 1、安全施工 | （1）安全施工的一般规定； （2）坚持文明生产，注意作业环境保护。 | 8% |
|  | 2、防止事故的具体措施 | （1）现场施工安全操作的一般规定； （2）防触电、机械伤人的安全规定； （3）登高作业的安全规定。 | 10% |
|  | 3.文明施工 | 保证现场整洁，活完料清。 | 2% |
| 环境保护10% | 1、环境保护 | （1）粉尘、噪音控制； （2）水、电使用合理。 | 5% |
|  | 2、成品保护 | （1）成品的保护方法正确； （2）保护材料合理。 | 5% |

四、考核内容

（一）理论知识

1、基础知识：

（1）熟悉制图原理；

（2）掌握看施工图的步骤和顺序，看懂一般的砌筑施工图纸，明白施工图表示的细节要点；

（3）了解隔墙、吊顶的受力原理。熟悉封板受力情况。

2、专业知识：

（1）掌握涂料的基本知识：

1）水性涂料（乳胶剂等）的性能特点、种类、作用；

2）艺术涂料（马莱漆、真石漆）的性能特点、种类、作用；

3）施工方法、质量要求。

（2）掌握油漆的基本知识：

1）油漆的性能特点、种类、作用；

2）油漆的调配；

3）施工方法、质量要求。

（3）掌握粉刷石膏的基本知识：

1）粉刷石膏的性能特点、作用；

2）现场配合比；

3）施工方法、质量要求。

（4）掌握腻子的基本知识：

1）腻子的性能特点、作用；

2）现场配合比；

3）施工方法、质量要求。

（5）掌握壁纸壁布的基本知识：

1）壁纸壁布的性能特点、作用；

2）施工方法、质量要求。

（6）掌握材料的储藏注意事项：

1）粉刷石膏、腻子的防潮；

2）油性涂料的防火；

3）各种毒性气体的危害。

（7）掌握施工测量和放线方法：

1）激光投线仪的使用；

2）定位放线基本知识。

（8）熟悉班组管理：

1）班组管理的施工准备、安全教育、质量标准和环境保护；

2）班组生产计划安排合理和工程进度管理落实到位；

3）班组工程质量检查、整改，施工质量责任制；

4）材料、工机具量的使用在定额用量的控制之内。

3、安全知识

（1）掌握安全知识：

1）施工前的安全教育，施工过程中的安全检查；

2）做好施工的安全防护，人字梯的高空砌筑作业，戴好安全帽。

（2）掌握安全防护方法；

（3）正确使用电动设备，防止触电，做好使用时的安全防护；

（4）设备专人操作及防护。

4、环境保护

（1）了解环境施工：

1）控制粉尘、噪音；

2）节水、节电、节材。

（2）熟悉成品保护：

1）成品保护方法；

2）成品保护材料。

5、职业道德：

（1）文明施工：

1）施工着装整齐、禁止酒后作业；

2）挂牌施工、工完场地清。

（2）质量第一：

1）严格执行施工规范验收标准；

2）努力学习，提高技术水平。

（二）实操要求

1、操作技能：

（1）粉刷石膏

1）粉刷石膏施工工艺顺序：

墙体清理污垢→润湿墙面→不同材质接缝处 贴玻璃纤维网并套胶→找方充筋

→制底层砂浆→底料抹灰→刮板找平→修补平整→阴阳角处理→面层刮图

→成品保护

- 操作要点：

墙体清理杂物后，需淋水润湿，不同材质接缝处（如混凝土与石膏板接缝处、石膏板与水泥压力板接缝处等）及结构接缝处（如不同时间浇筑混凝土接缝处，梁板接缝等）应粘贴玻璃纤维网或钉钢丝网并套胶。

- 粉刷石膏施工的质量符合验收规范。

（2）腻子

1）施工的工艺顺序正确和操作要点：

基层处理→材料调配→批嵌腻子→打磨

- 操作要点：

以石膏板及水泥压力板为基层的施工，板间缝隙需做嵌缝处理，嵌缝需分三次进行，待上次干透之后，方能进行下次嵌缝，嵌缝完成后再贴牛皮纸。

3）施工的质量符合验收规范要求。

（3）涂料施工

1）施工的工艺顺序正确和操作要点：

基层处理→涂刷界面剂→涂料涂刷/喷涂

- 操作要点

水性涂料应注意滚筒毛的长度或喷嘴距离墙面的距离，涂料施工应从上往下。

艺术涂料种类多样，面层施工同样也多种多样（马莱漆系列：先把马莱漆调出自己想要的颜色，然后用批刀批上去，批出自己想要的形状，可以批多层，批不同的颜色；浮雕系列：用浮雕喷枪喷出花点，然后用光塑滚筒把点压扁，干燥后即可上金属漆或乳胶漆，用透明防尘面漆罩光后效果更好）。

3）涂料施工的质量符合验收规范。

（4）油漆施工

1）油漆施工的工艺顺序正确和操作要点：

基层处理→（刮腻子）刷底子油→刷第一遍油漆（刷油漆、打磨）→刷第二遍油漆（刷油漆、打磨）→刷面漆

- 操作要点：

打砂纸时，不要磨穿油膜并保护好棱角；

刮腻子时，要求刮的薄，收的干净，均匀平整无飞刺。

- 油漆施工的质量符合验收规范。

（5）壁纸壁布

1）壁纸壁布施工的工艺顺序正确和操作要点：

基层处理→弹线定位→裁纸（润湿）→涂刷粘接剂→粘贴壁纸→面层清理

2）操作要点：

3）角壁纸应裁开，若带有印花的壁纸，印花应对齐；

4）腻子施工的质量符合验收规范。

2、工具设备的使用及维护：

（1）常用检测工具：

正确使用线锤、钢卷尺、塞尺、绑准线、靠尺和水平管的方法。

（2）特殊工具：

正确使用红外水平仪（电子水平尺）水平尺的方法。

（3）机具：

1）正确使用电动搅拌器、切割机的方法；

2）能对电动机具和检测工具进行常规维护保养。

3、安全生产：

（1）安全施工：

安全施工的一般规定：

施工前的班组安全教育；戴好防护用品和安全帽；使用脚手架砌筑的脚手架必须经过验收；非机电设备操作人员不准擅动机械和机电设备；现场空洞、楼梯间应设置护身栏杆或盖板，槽沟空洞夜间设置警示灯；禁止酒后作业。

（2）防止事故的具体措施：

1）登高作业的安全规定：

登高操作人员必须经体检合格后，才能进行登高作业，凡有高血压、贫血证、心脏病或癫痫的工人，均不能上岗作业；遇有5级以上大风天气，应停止操作。

2）冬季、雨季的安全规定：

冬季施工时，保证施工面无雪迹，应先清理干净，方可作业；夏季做好防雷电工作。

3）防触电、机械伤人的安全规定：

使用机械设备要专人管理和操作，上班前必须对机具和电器设备进行检查，检查合格后使用。

（3）文明施工：

施工时及时把落地灰清理使用，不浪费材料和乱倒垃圾，施工完场地清。

4、环境保护

（1）环境保护

1）粉尘、噪音控制

2）节水、节电：合理使用水、电资源，及时关闭水龙头、电源开关。

（2）成品的保护方法和措施：

进行涂料、油漆施工时，要注意对其他工序的成品保护，不能污染其他成品。同时涂料油漆施工完成后，也要对涂料、油漆成品面进行成品保护，防止其他工序对完成面的污染。涂料施工过程中，工完场清，及时对散落的、污染到门窗、玻璃的涂料加以清理。

正确选择涂刷的先后顺序，避免交叉污染。及时清理建筑垃圾、灰土，不要在涂料刷完后清理，而造成污染，不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕。作业时应避免碰撞墙及墙角。严禁施工现场生火、泼水、以防墙面脱皮及霉变。

理论知识考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 基础知识 | 20 |
| 专业知识 | 60 |
| 安全知识 | 10 |
| 环境保护 | 5 |
| 职业道德 | 5 |
| 合计 | 100 |

技能操作考核权重表

| 考核项目 | 考核权重比例 % |
| --- | --- |
| 操作技能 | 60 |
| 工具设备的使用和维护 | 10 |
| 安全文明生产 | 20 |
| 环境保护 | 10 |
| 合计 | 100 |