北 京 市 建 设 工 程 材 料 使 用 导 向 目 录

| 序 号 | 类 别 | 材 料 名 称 | 使用导向类型 |  |  | 使 用（或 限 制 使 用）范 围 或 工 程 部 位 | 主 要 技 术 特 点（推广或限制、禁止使用原因） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 推广 | 限制 | 禁止 |  |  |  |
| 1 | 水 泥 | 新型干法散装水泥 | √ |  |  | 各类建设工程中 | 工艺先进、节能降耗，产品质量稳定。 |  |
| 2 |  | 立窑水泥 |  | √ |  | 不得用于工程主体结构、预拌混凝土以及预拌砂浆、预制构件等水泥制品中 | 工艺落后、浪费资源、污染环境、产品质量不稳定。依据京建法[2003]183号《关于水泥产品供应使用管理的通知》将其列为限制使用产品。 | 2003年4月11日生效 |
| 3 |  | 袋装水泥 |  |  | √ | 禁止在预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件中使用 | 国家明令禁止使用，依据《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发【2003】341号）禁止其在相关产品中使用。 | 2003年12月1日生效 |
| 4 |  |  |  | √ |  | 不得在四环路以内新开工工程中使用 | 生产、使用袋装水泥，浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策发展方向。 |  |
| 5 | 混 凝 土 及 砂 浆 | 预拌（干拌、湿拌）砂浆 | √ |  |  | 砌筑、抹灰、地面；房屋装修及维护等 | 实现砂浆的专业化和商品化，有利于节约资源、减少城市环境污染、提高建筑工程质量和劳动生产率，提高建筑施工现代化水平，实现工地清洁文明施工。依据《建设部推广和限制禁止使用技术》（218号公告）推广应用该类产品。 | 2004年3月生效 |
| 6 |  | 高性能混凝土 | √ |  |  | 房屋、市政工程建筑结构以及桥梁、港口、机场、道路等市政基础设施中的钢筋混凝土结构 | 使用高效减水剂和超细活性掺合料，严格控制水胶比和水泥用量，按工程需要，配制具有特殊性能组合的匀质性好的混凝土，即混凝土的密实性、抗渗性好，体积稳定性好，易于浇筑、不离析，在恶劣环境下使用寿命长等特点。依据《建设部推广和限制禁止使用技术》（218号公告）推广应用该类产品。 | 2004年3月生效 |
| 7 |  | 再生混凝土骨料 | √ |  |  | 用于现浇混凝土、制作墙板和砌块的骨料 | 综合利废。 |  |
| 8 |  | 现场搅拌混凝土 |  | √ |  | 规划市区，远郊区、县城关镇地区 | 现场搅拌易产生扬尘，污染空气。依据《建设部推广和限制禁止使用技术》（218号公告）限制其使用。 |  |
| 9 | 混 凝 土 外 加 剂 | 聚羧酸系、氨基磺酸盐系、三聚氰胺系、脂肪族磺酸盐系混凝土高效减水剂 | √ |  |  | 各种混凝土工程及混凝土制品 | 性能优异，与水泥适应性好。生产过程能耗低、污染小，有利于清洁生产。 |  |
| 10 |  | 改性木质素磺酸盐普通减水剂 | √ |  |  | 中低强度等级混凝土 | 有效利用再生资源。 |  |
| 11 |  | 混凝土引气剂 | √ |  |  | 混凝土工程，特别是有抗冻要求和高耐久性要求的混凝土工程，水工建筑等 | 显著提高混凝土耐久性。 |  |
| 12 |  | 水溶性高分子养护剂 | √ |  |  | 混凝土养护 | 提高混凝土质量。 |  |
| 13 |  | 中性、低碱或无碱液体速凝剂 | √ |  |  | 喷射混凝土 | 提高结构耐久性，减少对操作人员的腐蚀。 |  |
| 14 |  | 以回转窑煅烧工艺生产的硫铝酸钙混凝土膨胀剂 | √ |  |  | 大体积混凝土，超长结构混凝土 | 以回转窑工艺生产的产品质量稳定，碱含量低，补偿混凝土收缩效果好。 |  |
| 15 |  | 混凝土复合膨胀剂 |  |  | √ | 禁止使用 | 多种功能复合性能不稳定，易造成混凝土质量事故，依据京建科[2001]363号文《关于加强混凝土膨胀剂在工程建筑应用管理中有关问题的通知》，禁止使用。 |  |
| 16 |  | 烧结煤矸石页岩多孔砖、烧结粉煤灰多孔砖及其它非粘土烧结多孔砖、蒸压粉煤灰、灰砂砖 | √ |  |  | 建筑墙体 | 综合利废。 |  |
| 17 | 墙 体 材 料 | 烧结煤矸石页岩普通砖、烧结粉煤灰页岩普通砖 |  | √ |  | 不得在建筑工程基础（±0）以上部分使用 | 产品不能实现节能、节约资源的要求。 |  |
| 18 |  | 石膏板,石膏砌块 | √ |  |  | 建筑隔墙、隔断墙 | 可调节室内空气湿度、加工施工方便。其中利用电厂脱硫石膏生产的建材制品利废环保。 |  |
| 19 |  | 蒸压加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板 | √ |  |  | 建筑隔墙、隔断墙、框架建筑的非承重外墙 | 容重小，保温性能较好。 |  |
| 20 |  | 小型混凝土承重砌块 | √ |  |  | 30米以下建筑承重墙 | 是替代粘土砖的主要材料之一。 |  |
| 21 |  | 轻集料混凝土小型空心砌块 | √ |  |  | 填充墙 | 是替代粘土砖的主要材料之一。 |  |
| 22 |  | 防倒灌式排风道（纤维增强硅酸盐水泥排风道、纤维增强硫铝酸盐水泥排风道） | √ |  |  | 住宅建筑工程 | 防串烟、防倒灌。 |  |
| 23 |  | 粘土砖（以粘土或部分粘土为原料的实心砖、多孔砖、空心砖以及粘土瓦） |  |  | √ | 禁止在建设工程中使用 | 该类产品破坏耕地，造成环境污染。依据京政办发[2004]49号文，禁止生产、使用。 | 2004年6月1日生效。 |
| 24 |  | 粘土陶粒及以粘土陶粒为原料的建材制品 |  |  | √ | 禁止在建设工程中使用 | 破坏耕地。推荐使用煤矸石、粉煤灰、页岩替代黏土陶粒。 |  |
| 25 |  | 含角闪石石棉水泥制品 |  |  | √ | 禁止在建设工程中使用 | 石棉危害人体健康，推荐使用非石棉纤维水泥制品。依据京建材[2004]16号文，该产品禁止使用。 | 2004年10月1日生效 |
| 26 | 吊 顶 材 料 | 矿棉吸音板 | √ |  |  | 建筑工程 | 可降低室内噪音污染。 |  |
| 27 |  | 纤维增强硅酸钙吊顶板 | √ |  |  | 建筑工程 | 抗折强度高，耐久性好，无污染。 |  |
| 28 |  | 防水石膏吊顶板 | √ |  |  | 建筑工程 | 环保节能，防火，耐久性好。 |  |
| 29 |  | 具有保护涂层的金属吊顶板 | √ |  |  | 建筑工程 | 强度高，耐久性好，无污染。 |  |
| 30 | 墙 体 保 温 材 料 | 阻燃型聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS、XPS）、硬质聚氨酯、岩棉、玻璃棉等高效保温隔热材料 | √ |  |  | 建筑外墙保温 | 热工性能好，可减少保温层厚度。挤塑（XPS）聚苯乙烯泡沫塑料板还适用于屋面保温材料。 |  |
| 31 |  | 聚苯颗粒与胶结材料混合而成的保温浆料 |  | √ |  | 不得单独用于住宅建筑工程外墙保温 | 保温性能差。 |  |
| 32 |  | （增强）水泥、石膏类聚苯夹心保温板 |  | √ |  | 不得用于住宅建筑工程外墙内保温 | 60mm厚复合板已达不到现行节能设计标准要求，若板材加厚，占用室内空间过大。 |  |
| 33 |  | 憎水珍珠岩水玻璃制品 | √ |  |  | 屋面保温、隔热工程 | 强度较高，导热系数低，保温性能较好，耐久性好，适用于屋面保温隔热和管道保温。 |  |
| 34 |  | 混凝土路面砖 | √ |  |  | 人行辅路、户外广场、公园甬道等 | 产品质量符合北京市地方标准DB11/T152-2003的性能要求，产品渗透性好，可保护水资源，防滑性能好、强度高。 |  |
| 35 |  | 光面彩色路面砖 |  | √ |  | 不得在人行辅路、户外广场、公园甬道使用 | 产品不渗水、防滑性能差、强度较低。 |  |
| 36 | 道 路 材 料 | 冷铺沥青混凝土 | √ |  |  | 道路路面面层 | 冬季路面修补使用快速、方便、无烟 |  |
| 37 |  | 改性沥青 | √ |  |  | 用于道路面层沥青混凝土的结合材料 | 可以改善基层沥青的某些性能如降低温度敏感度，提高高低温稳定性、抗老化、抗疲劳等。达到改善路况，延长使用年限的目的。 |  |
| 38 |  | 彩色沥青混凝土 | √ |  |  | 公园甬道、旅游景区内的道路面层 | 增加城市色彩，美化环境。 |  |
| 39 |  | 环保型降噪、透排水、防滑沥青面层 | √ |  |  | 道路面层 | 据试验测定，噪音比普通沥青混合料面层降低3-5dB，有效提高道路功能。 |  |
| 40 |  | 再生沥青混凝土 | √ |  |  | 非干线道路路面 | 利用道路改造时破碎的旧沥青混合料替代30%新料，即可节省投资又可节约能源。 |  |
| 41 |  | 土工布、玻纤格栅 | √ |  |  | 道路路基 | 增加土路基承载力，保证路基稳定坚实。 |  |
| 42 |  | 微表处材料（改性乳化沥青、集料水泥、添加剂） | √ |  |  | 旧道路面层修复养护 | 使用慢裂快凝型乳化沥青作结合料，可节省能源。常温施工，改善施工条件，防止环境污染，微表处养护节省资金延长道路寿命。 |  |
| 43 |  | 五防井盖 | √ |  |  | 道路工程 | 防盗、防滑、防撞响、防坠落、防移位。 |  |
| 44 |  | 混凝土模块式、混凝土结构检查井 | √ |  |  | 市政设施 | 符合禁用粘土制品政策，加快施工速度，避免检查井沉降，提高工程质量。 |  |
| 45 | 建 筑 涂 料 | 抗菌涂料、空气净化涂料 | √ |  |  | 建筑内墙墙面 | 具有除霉、抗菌的功能，有利于人体健康。 |  |
| 46 |  | 合成树脂（丙烯酸共聚乳液系列、乙烯-醋酸乙烯共聚乳液系列）内墙涂料 | √ |  |  | 房屋建筑内墙装饰装修工程 | 产品性能好，质量稳定。产品性能符合GB/T9756-2001中优等品的要求，有害物质限量符合GB18582-2001的要求。 |  |
| 47 |  | 丙烯酸共聚乳液（纯丙、苯丙等）系列、有机硅丙烯酸乳液系列、水性氟碳树脂外墙涂料和水性聚氨酯外墙涂料 | √ |  |  | 建筑物外墙装饰装修工程 | 具有优异的耐候性和耐沾污性，产品性能符合GB/T9755-2001中优等品的要求。 |  |
| 48 | 建 筑 涂 料 | 溶剂型丙烯酸、丙烯酸聚氨酯、有机硅改性丙烯酸树脂、氟碳树脂外墙涂料 | √ |  |  | 建筑物外墙墙面 | 耐老化、耐侯性强，产品性能符合GB/T9757-2001优等品的要求。 |  |
| 49 |  | 建筑外墙弹性涂料 | √ |  |  | 外墙外保温体系面层涂料 | 可弥补基材的微小裂纹，增加墙体的耐久性及防水性能。 |  |
| 50 |  | 耐水腻子 | √ |  |  | 建筑内墙墙面 | 耐水性好、粘结强度高、施工性能良好。 |  |
| 51 |  | 彩色饰面砂浆 | √ |  |  | 建筑内、外墙墙面 | 无污染、耐老化 |  |
| 52 | 建 筑 胶 粘 剂 | 需现场计量、搅拌的胶粘剂 |  |  | √ | 不得用于内外墙粘贴瓷砖、基层界面处理、外墙外保温 | 施工不方便、质量不稳定。 |  |
| 53 |  | 瓷砖勾缝剂 | √ |  |  | 瓷砖勾缝 | 提高瓷砖粘接的耐久性，增加装饰效果。 |  |
| 54 |  | 乙烯/醋酸乙烯酯共聚和丙烯酸酯类高分子树脂为主要粘结材料的胶粘剂、干混砂浆 | √ |  |  | 内外墙粘贴瓷砖、基层界面处理、外墙外保温 | 粘结强度高，符合产品质量标准。 |  |
| 55 |  | 混凝土界面处理剂 | √ |  |  | 砂浆层与水泥混凝土、加气混凝土等材料基面的粘接 | 产品符合JC/T907-2002标准，可有效预防粉刷层与基层墙体起壳、分离、剥落。 |  |
| 56 | 陶 瓷 制 品 | 吸水率0.2%、耐污染性4级的抛光砖 | √ |  |  | 干挂或室内铺地 | 耐污染性较强、综合性能好。 |  |
| 57 |  | 耐磨性4级、吸水率3%的釉面砖 | √ |  |  | 室内铺地（厨卫间） | 耐磨性强、综合性能好。 |  |
| 58 |  | 釉面抛光砖 | √ |  |  | 铺地 | 综合了釉面砖与抛光砖两者的优点，较好地解决了抛光砖的渗污问题。 |  |
| 59 |  | 微晶玻璃陶瓷砖 | √ |  |  | 铺地或干挂 | 玻璃与陶瓷材料优势互补。 |  |
| 60 |  | 吸水率10%的釉面地砖 |  |  | √ | 铺地 | 低档产品。强度低、综合性能差。 |  |
| 61 |  | 节水型的卫生洁具 | √ |  |  | 厕所便器 | 节水型产品。 |  |
| 62 | 石 材 | 石材养护（保护）剂 | √ |  |  | 天然石材 | 具有抗风化、抗污染，延长石材使用寿命，提高石材装饰效果。 |  |
| 63 |  | 薄型、超薄型石材复合板 | √ |  |  | 内、外墙装饰 | 节省优质石材用量，减轻建筑物负荷，提高安全性，扩大石材装饰范围。 |  |
| 64 | 防 水 卷 材 | 弹性体改性沥青防水卷材（SBS）II型 | √ |  |  | 长纤维聚酯毡胎基适用于防水等级I、II级屋面、地下防水工程；低碱玻纤毡胎基适用于一般屋面和地下防水工程 | 拉伸强度高、延伸率大、耐腐蚀、耐霉变、耐候性好，对基层伸缩变形或开裂的适应性较强。 |  |
| 65 |  | 塑性体改性沥青防水卷材（APP）II型 | √ |  |  | 长纤维聚酯毡胎基适用于防水等级I、II级屋面、地下防水工程、道路桥梁的防水工程，其中道桥用卷材耐热度应达到150℃。低碱玻纤毡胎基适用于一般屋面和地下防水工程 | 拉伸强度高、延伸率大、耐腐蚀、耐霉变、耐候性好，对基层伸缩变形或开裂的适应性较强。 |  |
| 66 |  | 三元乙丙橡胶防水卷材（硫化型） | √ |  |  | 适用于耐久性、耐腐蚀性和应变要求高、防水等级I、II级屋面地下防水 | 综合性能优越、耐老化性能好、使用寿命长、延伸率大，对基层伸缩或开裂变形适应性强，耐腐蚀、耐霉变、耐候性好，可在高低温环境下长期使用。 |  |
| 67 |  | 聚氯乙烯防水卷材（PVC）II型 | √ |  |  | 适用于屋面、地下防水工程，也适用于种植屋面的防水层 | 拉伸强度高、延伸率大、抗穿孔性好、可焊熔法施工，使用寿命长。 |  |
| 68 |  | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | √ |  |  | 适用于屋面、地下防水工程 | 耐热老化性、低温柔性、耐紫外线降解性、耐刺穿性和撕裂强度高。 |  |
| 69 |  | 沥青油毡瓦 | √ |  |  | 适用于坡屋面防水 | 色彩丰富，质量轻，成本低，安装、施工、更换方便，具有屋面防水和装饰双重功能。 |  |
| 70 |  | 土工合成材料（土工膜） | √ |  |  | 适用于各种水下工程的防渗漏衬垫及污水处理场、垃圾填埋场等环保工程 | 具有物理机械性能好、较柔软、幅面宽、低温性能好、易施工、无污染、耐老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性、抗戳穿性等综合性能。 |  |
| 71 | 防 水 卷 材 | 聚合物改性沥青复合胎防水卷材 |  | √ |  | 用于防水等级为Ⅲ级建筑屋面及地下防水工程时，三毡四油为一道设防或按相关规范要求施工 | 拉力和低温柔度低、棉涤无纺布毡+玻纤网格布耐久性差。 |  |
| 72 |  | 聚乙烯膜层厚度≤0.5㎜聚乙烯丙纶等复合防水卷材 |  | √ |  | 不得用于房屋建筑的屋面、地下防水工程；≥0.5㎜卷材，用于建筑屋面、地下工程防水时应符合相关规范 | 依据《建设部推广和限制禁止使用技术》（218号公告）限制该类产品的使用。 | 2004年7月1日生效 |
| 73 |  | 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶等复合胎防水卷材 |  | √ |  | 不得用于房屋建筑的防水工程 | 依据《建设部推广和限制禁止使用技术》（218号公告）限制该类产品的使用。 |  |
| 74 | 防 水 涂 料 | 单组分聚氨酯防水涂料 | √ |  |  | 适用于地下室、厕浴间等工程防水或非暴露型屋面工程防水 | 可以在形状复杂的基层形成连续、弹性、无缝、整体涂膜防水层，优点是拉伸强度高、延伸率大、耐高低温性能好、对基层伸缩或开裂变形的适应性好。 |  |
| 75 |  | 聚合物水泥基防水涂料 | √ |  |  | 适用于非暴露型屋面、厕浴间及外墙面的防水防渗和防潮工程 | 生产应用符合环保要求，能在潮湿基层面上施工、操作简便，与基层具有良好粘接性，优良的耐候性。 |  |
| 76 |  | 丙稀酸乳液防水涂料 | √ |  |  | 适用于厕浴间等防水、防潮、防渗工程 | 水性防水涂料，生产应用符合环保要求，彩色具有装饰效果，施工操作简便。 |  |
| 77 |  | 聚脲（氨）酯类防水涂料 | √ |  |  | 适用于厕浴间防水工程 | 应用和环保综合性能良好。 |  |
| 78 |  | 水性聚氨脂防水涂料 | √ |  |  | 适用于地下室、厕浴间等工程防水或非暴露型屋面工程防水 | 施工安全，无污染。 |  |
| 79 |  | 溶剂型防水涂料（双组分聚氨脂防水涂料、以苯类为溶剂的冷底子油等） |  | √ |  | 不得用于不通风的地下室以及厕浴间、室内和其它不通风的工程部位 | 在生产、应用过程中产品挥发物危害人体健康，易发生火灾。依据京建材[2004]16号文，限制使用该类产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 80 | 防 水 密 封 材 料 | 橡胶止水带、橡胶止水条 | √ |  |  | 适用于堤坝、泳池、地下结构和挡水墙防水渗透 | 有很好的弹性、延伸性、耐水和耐化学腐蚀性，有良好的弹性恢复力和抗疲劳能力。 |  |
| 81 |  | 聚氨脂、硅酮、聚硫类建筑密封膏 | √ |  |  | 防水密封工程 | 材料无污染，填缝不流淌，粘结牢固，耐油耐腐蚀耐老化性能好。 |  |
| 82 | 热 水 给 水 管 | 铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、聚丁烯管（PB）、耐热聚乙烯管（PE-RT） | √ |  |  | 住宅建筑，在高层住宅建筑中适用于热水横管 | 卫生、节能、环保；安装方便、工效高，耐腐蚀、使用寿命长。 |  |
| 83 |  | 涂（衬）塑复合钢管、铜水管、不锈钢管 | √ |  |  | 住宅建筑内冷、热水管道 | 刚性好，强度高，不易锈蚀，符号卫生要求。 |  |
| 84 |  | 铝塑复合管（PAP）、聚乙烯管（PE）、聚丙烯管（PP-R、PP-B） | √ |  |  | 住宅建筑，在高层住宅建筑中适用于横管；小区供水系统 | 卫生、节能、环保；安装方便、工效高，耐腐蚀、使用寿命长。 |  |
| 85 | 冷 水 给 水 管 | 用铅盐做稳定剂的PVC-U给水管材、管件 |  | √ |  | 不得用于住宅内和公建项目饮用水管道 | 铅盐堆积，危害人体健康。依据京建材[2004]16号文限制使用该类产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 86 |  | 预应力钢筒混凝土管 | √ |  |  | 城镇市政供水和重要工程或管径≥2000mm的大口径管道 | 能承受高的内压和外部荷载，对地基适应能力强，抗震性能好，有较高通水能力，耐腐蚀、耐酸碱、寿命长。 |  |
| 87 |  | 球墨铸铁给水管材、管件 | √ |  |  | 城镇市政供水和重要工程或管径≥2000mm的大口径管道 | 能承受埋地负荷，良好的水性特点，不渗漏、使用寿命长，耐腐蚀、耐酸碱，便于铺设安装。 |  |
| 88 |  | 高密度聚乙烯管（HDPE）、玻璃钢夹砂管 | √ |  |  | 城镇市政供水、排水管道 | 流体阻力小，能耗低，耐腐蚀，使用寿命长；重量轻，施工方便。 |  |
| 89 | 排 水 管、 件 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）类管材、管件 | √ |  |  | 用于建筑工程排水管道系统及住宅建筑雨落水，须符合消防规范要求 | 节能、环保；安装方便、工效高，耐腐蚀、使用寿命长。 |  |
| 90 |  | 直径≥600㎜的承插式接口钢筋混凝土管 | √ |  |  | 城镇市政排水管道 | 柔性接口，密封性好，抗渗性能好，不污染环境。 |  |
| 91 |  | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管、缠绕结构壁管；玻璃钢管、钢衬增强聚乙烯（PE）管缠绕管 | √ |  |  | 城镇市政排水、排污管道 | 耐腐蚀，连接密封性好，通水能力强。 |  |
| 92 | 排 水 管、 件 | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） |  | √ |  | 不得用于住宅小区和市政管网用的埋地排水工程 | 易污染、造成水系和土壤污染。 |  |
| 93 |  | 刚性接口铸铁管及配件 |  | √ |  | 不得用于住宅小区和市政管网用的埋地排水工程 | 易污染、造成水系和土壤污染，依据京建材[2004]16号文将其列为限制产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 94 |  | 钟罩式地漏 DL I、II型 | √ |  |  | 住宅厨、卫间 | 水封深度不小于5cm，环保防臭，不产生虹吸现象 |  |
| 95 | 用 水 器 具 | 脚踏式冲洗阀、非接触式（感应式）大便冲洗阀 | √ |  |  | 新建公共厕所、公共场所卫生间 | 避免公共场所交叉感染，依据京建材[2004]16号文推广使用该类产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 96 |  | 非接触式水嘴 | √ |  |  | 新建公共厕所洗手池、公共场所卫生间洗手池 | 避免公共场所交叉感染，依据京建材[2004]16号文推广使用该类产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 97 | 供 热 采 暖 产 品 | 钢制（板型、管型、钢管装饰型）散热器 | √ |  |  | 室内供暖 | 结构紧凑，工艺先进，符合建筑节能要求，达到功能与装饰的统一，承压高、重量轻。主要技术指标必须达到行业标准要求。在供暖水质与系统管理不规范的条件下使用，须进行内防蚀处理。 |  |
| 98 |  | 散热器恒温控制阀 | √ |  |  | 室内供暖 | 节能产品，适用于热改后分户计量。 |  |
| 99 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 |  | √ |  | 不得用于分户计量供暖系统 | 内腔结砂影响计量器具使用。 |  |
| 100 |  | 钢制闭式串片散热器 |  | √ |  | 新建、改建住宅建筑 | 产品热工性能不稳定，依据京建材[2004]16号文将其列为限制产品。 | 2004年10月1日生效 |
| 101 |  | 内平开铝合金节能型门窗 | √ |  |  | 建筑围护结构、阳台上使用的外窗 | 具有良好的气密性能和水密性能，有效降低使用能耗。 |  |
| 102 | 建 筑 门 窗 | 三道密封内平开PVC塑料门窗 | √ |  |  | 建筑围护结构、阳台上使用的外窗 | 具有良好的气密性能和水密性能，有效降低使用能耗。 |  |
| 103 |  | 隔声门窗 | √ |  |  | 在快速路和主干路道路两侧50m范围内临街一侧；次干路和支路道路两侧50m范围内临街一侧的住宅建筑围护结构、阳台上使用的外窗 | 产品的隔声性能好，计权隔声量大于30dB,可改善室内声环境。 |  |
| 104 |  | 中空玻璃 | √ |  |  | 建筑幕墙、外窗 | 不易结霜、结露，良好的隔热、隔声性能。 |  |
| 105 |  | Low-E玻璃 | √ |  |  | 建筑幕墙、外窗 | 表面辐射低，红外线反射率高，即吸热少、升温低、二次辐射低，合成中空玻璃后有更加明显的优势特点。 |  |
| 106 |  | 防火玻璃 | √ |  |  | 易发生火灾的公共场所 | 在遇火情况下可延长爆裂时间，减少人员伤亡及财产损失。 |  |
| 107 |  | 建筑门窗副框 | √ |  |  | 建筑围护结构、阳台上使用的外窗 | 副框改善门窗安装质量。 |  |